Author: fasching
Last saved by: ConverterUser
Company: Bundesministerium f. soz. Sicherheit u. Generationen

BGBl. II - Ausgegeben am 25. Juni 2010 - Nr. 196	 von

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2010	Ausgegeben am 25. Juni 2010	Teil II
196. Verordnung:	Änderung der Kunststoffverordnung 2003
196. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, mit der die Kunststoffverordnung 2003 geändert wird
Auf Grund des § 19 Abs. 1 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes - LMSVG, BGBl. I Nr. 13/2006, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 52/2009, wird verordnet:
Die Kunststoffverordnung 2003, BGBl. II Nr. 476/2003, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 140/2009, wird wie folgt geändert:
1. § 4 Abs. 1 lautet:
„§ 4. (1) Es ist verboten, andere als die in Anlage 2 genannten Stoffe als Additive bei der Herstellung von Gebrauchsgegenständen zu verwenden. Die Anlage 2 führt noch keine Additive an, die nur zur Herstellung von Oberflächenbeschichtungen aus flüssigen, pulverförmigen oder dispergierten Harzen oder Polymeren wie Lacken oder Anstrichfarben sowie von Epoxyharzen, Klebstoffen und Haftvermittlern oder Druckfarben verwendet werden. Weiters sind keine Additive zur Verwendung als Farbstoffe oder Lösungsmittel angeführt.“
2. In § 8 letzter Absatz sowie in Z 2a und Z 9 der Anlage 1 Allgemeine Einleitung wird die Wortfolge „Verordnung über Säuglingsanfangs- und Folgenahrung, BGBl. Nr. 531/1995, in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wortfolge „Verordnung über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, BGBl. II Nr. 68/2008 in der jeweils geltenden Fassung“, ersetzt.
3. In Anlage 1 Abschnitt A werden die folgenden Monomere und sonstigen Ausgangsstoffe in entsprechender numerischer Reihenfolge eingefügt:
Ref.-Nr. | CAS-Nr. | Bezeichnung | Beschränkungen und/oder Spezifikationen
(1) | (2) | (3) | (4)
„14627 | 0000117-21-5 | 3-Chlor-phthalsäureanhydrid | SML = 0,05 mg/kg (berechnet als 3-Chlorphthalsäure)
14628 | 0000118-45-6 | 4-Chlor-phthalsäureanhydrid | SML = 0,05 mg/kg (berechnet als 4-Chlorphthalsäure)

14876

0001076-97-7

Cyclohexan-1,4-dicarbonsäure

SML = 5 mg/kg
Nur zur Herstellung von Polyestern zu verwenden.

18117 | 0000079-14-1 | Glycolsäure | Nur für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, hinter einer PET-Schicht.
19965 | 0006915-15-7 | Apfelsäure | Nur als Comonomer in aliphatischen Polyestern bis zu einem maximalen Stoffmengenanteil von 1 % zu verwenden.

21498

0002530-85-0

[3-(Methacryloxy) propyl]trimethoxysilan

SML = 0,05 mg/kg
Nur als Mittel zur Oberflächenbehandlung bei anorganischen Füllstoffen zu verwenden.“

4. In Anlage 2 Abschnitt A und B wird das Wort „Unvollständiges“ aus der Überschrift gestrichen.
5. In Anlage 2 Abschnitt A lauten das Additive mit der Nummer 75100 wie folgt:
Ref.-Nr. | CAS-Nr. | Bezeichnung | Beschränkungen und/oder Spezifikationen
(1) | (2) | (3) | (4)

„75100

068515-48-0
028553-12-0

Phthalsäure, Diester mit primä-ren, gesättigten C_8 C_10- ver-zweigten Alkoholen, über 60 % C_9.

Nur zu verwenden als
a) Weichmacher in Mehrwegmaterialien
und -gegenständen;
b) Weichmacher in Einwegmaterialien
und -gegenständen, die mit fettfreien
Lebensmitteln in Berührung kommen, außer bei Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung gemäß der Verordnung über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, BGBl. II Nr. 68/2008, in der jeweils geltenden Fassung, oder Erzeugnissen gemäß der Beikostverordnung, BGBl. II Nr. 133/1998, in der jeweils geltenden Fassung;
c) technisches Hilfsagens in Konzentra-tionen von bis zu 0,1 % im Enderzeugnis.
SML(T) = 9 mg/kg Simulanzlösemittel
(^42)“

6. In Anlage 2 Abschnitt A werden folgende Additive in entsprechender numerischer Reihenfolge eingefügt:
Ref.-Nr. | CAS-Nr. | Bezeichnung | Beschränkungen und/oder Spezifikationen
(1) | (2) | (3) | (4)
„30607 | — | Aliphatische lineare C 2 –C 24 -Monocarbonsäuren aus natürlichen Ölen und Fetten, Lithiumsalz | SML(T) = 0,6 mg/kg (berechnet als Lithium) (^8)
33105 | 0146340-15-0 | Sekundäre Alkohole, C 12 –C 14 , beta-(2- hydroxyethoxy), ethoxyliert | SML = 5 mg/kg (^44)
33535 | 0152261-33-1 | Alpha-Alkene(C 20 –C 24 ), Copolymer mit Maleinsäureanhydrid, Reaktionsprodukt mit 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin | Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Simulanzlösemittel D festgelegt ist. Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit alkoholischen Lebensmitteln in Berührung kommen.
38550 | 0882073-43-0 | Bis(4-propylbenzyliden)propylsorbitol | SML = 5 mg/kg (einschließlich der Summe der Hydrolyseprodukte)
40155 | 0124172-53-8 | N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-N,N’-diformylhexamethylendiamin | SML = 0,05 mg/kg (^1) (^44)
49080 | 0852282-89-4 | N-(2,6-Diisopropylphenyl)-6-[4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion | SML = 0,05 mg/kg (^39) (^45) (^46) Nur zur Verwendung in Polyethylenterepthalat (PET).
60027 | — | Hydrierte Homopolymere und/oder Copolymere, hergestellt aus 1-Hexen und/ oder 1-Octen und/oder 1-Decen und/ oder 1-Dodecen und/oder 1-Tetradecen (Molekulargewicht: 440 bis 12 000) | Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Simulanzlösemittel D festgelegt ist. Die Spezifikationen in Anlage 4 sind einzuhalten.
62215 | 0007439-89-6 | Eisen | SML = 48 mg/kg
68119 | — | Neopentylglycol, Diester und Monoester mit Benzoesäure und 2-Ethylhexansäure | SML = 5 mg/kg Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Simulanzlösemittel D festgelegt ist.
72141 | 0018600-59-4 | 2,2-(1,4-Phenylen)bis((4H-3,1-benzoxazin-4-on) | SML = 0,05 mg/kg (einschließlich der Summe der Hydrolyseprodukte)
76807 | 00073018-26-5 | Polyester aus Adipinsäure mit 1,3-Butandiol, 1,2-Propandiol und 2-Ethyl-1- hexanol | SML = 30 mg/kg

77708

—

Polyethylenglycolether (EO = 1–50) von linearen und verzweigten primären Alkoholen (C 8 –C 22 )

SML = 1,8 mg/kg
Die Spezifikationen in Anlage 4 sind einzuhalten.

80077 | 0068441-17-8 | oxidierte Polyethylenwachse | SML = 60 mg/kg
80350 | 0124578-12-7 | Poly(12-hydroxystearinsäure)-Polyethylenimin-Copolymer | Nur zur Verwendung in Polyethylenterepthalat (PET), Polystyrol (PS), hochschlagfestem Polystyrol (HIPS) und Polyamid (PA) bis zu einem Massenanteil von 0,1 %. Die Spezifikationen in Anlage 4 sind einzuhalten.

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

Poly(6-morpholino-1,3,5-triazin-2,4- diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]- hexamethylen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]

SML = 5 mg/kg (^47)
Die Spezifikationen in Anlage 4 sind einzuhalten.

80510 | 1010121-89-7 | Poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropan- 1,3-diyl)-block-poly(x-oleyl-7-hydroxy- 1,5-diiminooctan-1,8-diyl), Mischung mit x = 1 und/oder 5, neutralisiert mit Dodecylbenzolsulfonsäure | Nur zu verwenden als Polymerisationshilfsmittel in Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Poystyrol (PS).
91530 | — | Sulfobernsteinsäure Alkyl(C 4 –C 20 )- oder Cyclohexyldiester, Natriumsalze | SML = 5 mg/kg
91815 | — | Sulfobernsteinsäure Monoalkyl(C 10 –C 16 ) polyethylenglycolester, Natriumsalze | SML = 2 mg/kg
92200 | 0006422-86-2 | Bis(2-ethylhexyl)terephthalat | SML = 60 mg/kg
92470 | 0106990-43-6 | N,N’,N’,N’-Tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4- yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecan- 1,10-diamin | SML = 0,05 mg/kg
92475 | 0203255-81-6 | 3,3’,5,5’-Tetrakis(tert-butyl)-2,2’-dihydroxybiphenyl, cyclischer Ester mit [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl]oxyphosphonsäure | SML = 5 mg/kg (berechnet als Summe der Phosphit- und Phosphatform des Stoffes und der Hydrolyseprodukte)
93450 | — | Titandioxid, beschichtet mit einem Copolymer aus n-Octyltrichlorsilan und [Amino-tris(methylenphosphonsäure), penta-Natriumsalz] | Die Spezifikationen in Anlage 4 sind einzuhalten.
94000 | 0000102-71-6 | Triethanolamin | SML = 0,05 mg/kg (einschließlich des Hydrochlorid-Addukts)
94425 | 0000867-13-0 | Triethylphosphonoacetat | Nur zur Verwendung in Polyethylenterepthalat (PET).

94985

—

Trimethylolpropan, gemischte Triester und Diester mit Benzoesäure und 2-Ethylhexansäure

SML = 5 mg/kg
Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Simulanzlösemittel D festgelegt ist.“

7. Die Anlage 3a erhält folgende Überschrift: „Lipophile Stoffe, auf die der Fettreduktionsfaktor (FRF) angewandt wird“.
8. In Anlage 3a werden folgende Stoffe eingefügt:
Ref.-Nr. | CAS-Nr. | Bezeichnung
„49080 | 852282-89-4 | N-(2,6-Diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion
72141 | 0018600-59-4 | 2,2-′(1,4-Phenylen)bis((4H-3,1-benzoxazin-4-on)
76807 | 0007308-26-5 | Polyester aus Adipinsäure mit 1,3-Butandiol, 1,2-Propandiol und 2-Ethyl-1-hexanol
92475 | 0203255-81-6 | 3,3′,5,5′-Tetrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxybiphenyl, cyclischer Ester mit [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl]oxyphosphonsäure“
9. In Anlage 4 Teil B werden folgende Ref.-Nrn. in entsprechender numerischer Reihenfolge eingefügt:
Ref.-Nr. | SONSTIGE SPEZIFIKATIONEN
„60027 | Hydrierte Homopolymere und/oder Copolymere, hergestellt aus 1-Hexen und/oder 1-Octen und/ oder 1-Decen und/oder 1-Dodecen und/oder 1-Tetradecen (Molekulargewicht: 440 bis 12 000) Durchschnittliches Molekulargewicht: mindestens 440 Da. Viskosität bei 100 °C: mindestens 3,8 cSt (3,8 × 10 -^6 m ^2 /s)
77708 | Polyethyleneglycolether (EO = 1–50) von linearen und verzweigten primären Alkoholen (C _8 –C _22 ) Höchstzulässiger Restgehalt von Ethylenoxid im Material oder Gegenstand = 1 mg/kg
80350 | Poly(12-hydroxystearinsäure)-Polyethylenimin-Copolymer Hergestellt durch Reaktion von Poly(12-hydroxystearinsäure) mit Polyethylenimin.
80480 | Poly(6-morpholino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]-hexamethylene- [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)] Durchschnittliches Molekulargewicht: mindestens 2 400 Da. Restgehalt an Morpholin ≤ 30 mg/kg, an N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexan-1,6-diamin < 15 000 mg/kg und an 2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazin ≤ 20 mg/kg
93450 | Titandioxid, beschichtet mit einem Copolymer aus n-Octyltrichlorsilan und [Amino-tris(methylenphosphonsäure), penta-Natriumsalz] Der Massenanteil des Copolymers zur Oberflächenbehandlung des beschichteten Titandioxids darf 1 % nicht überschreiten.“
10. In Anlage 5 lautet die Anmerkung 8 wie folgt:
„(^8) SML(T) bedeutet in diesem speziellen Fall, dass die Summe der Migrationswerte der folgenden mit ihrer Ref.-Nr. angegebenen Stoffe den angeführten Grenzwert nicht überschreiten darf: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 und 95725.“
11. In Anlage 5 werden folgende Anmerkungen angefügt:
„(^44) Der SML könnte bei Polyolefinen überschritten werden.
(^45) Der SML könnte bei Kunststoffen überschritten werden, die den Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,5 % enthalten.
(^46) Der SML könnte bei Berührung mit Lebensmitteln mit hohem Alkoholgehalt überschritten werden.
(^47) Der SML könnte bei LDPE überschritten werden, das den Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,3 % enthält und mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommt.“
Stöger

www.ris.bka.gv.at