Title: Dokumentvorlage für RISDokumente
Author: T-Systems Austria

Bundesrecht

Kurztitel
Sicherheitsvorschriften für Magnesiumlegierungen
Kundmachungsorgan
DRAnz. Nr. 180/1938 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 191/1999

Inkrafttretensdatum
01.01.1973
Außerkrafttretensdatum
31.12.1999
Langtitel
Sicherheitsvorschriften für Magnesiumlegierungen. Vom 28. Juli 1938
StF: DRAnz. Nr.  180/1938 
Änderung
idF:
DRAnz. Nr.  189/1938
dRGBl. I S 1006/1939
GBlÖ Nr.    744/1939
BGBl. Nr.   234/1972 (BG)
BGBl. I Nr. 191/1999 (1. BRBG) (NR: GP XX RV 1811 AB 2031 S. 179. BR: AB 6041 S. 657.)
Präambel/Promulgationsklausel
  Magnesiumreiche Legierungen sind infolge ihres chemischen Verhaltens entzündlicher als alle anderen Gebrauchsmetalle. Die Entzündungstemperatur ist bei Spänen und nicht übermäßig feinem Staub durch den unteren Schmelzpunkt der Legierungen bestimmt (über 450 Grad). In feinster Form wie auch im Gemisch mit sauerstoffhaltigen Stoffen kann die Verbrennung explosionsartig vor sich gehen. Einmal entzündet, vermag Magnesium Oxyde, z. B. Eisenoxyde (Hammerschlag, Walzsinter, Zunder) und Kieselsäure, zum Teil unter explosionsartiger Heftigkeit, zu zersetzen. Feuchter Magnesiumstaub neigt zur Selbstentzündung. Wasser wird von feinem Magnesiumstaub unter Bildung von Wasserstoff zersetzt; auch beim Befeuchten von Magnesiumspänen mit Wasser besteht die Gefahr der Wasserstoffentwicklung. Magnesium verbrennt mit starkem blendend-weißem Licht.
  Diese Eigenschaften des Magnesiums erfordern bei der Bearbeitung von magnesiumreichen Legierungen besondere Vorsichtsmaßnahmen. Zum Schutz gegen die Gefahren bei der Magnesiumbearbeitung bestimme ich auf Grund des § 4 der Verordnung über Magnesiumlegierungen vom 8. März 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 239) was folgt:
                         Inhaltsverzeichnis.
                          Erster Abschnitt.
                             Allgemeines.
  § 1 Arbeitsräume
  § 2 Rückzugswege
  § 3 Arbeits- und Schutzkleidung
  § 4 Kennzeichnung der Arbeitsräume
  § 5 Feuerlöschmaßnahmen
  § 6 Unverwertbare Abfälle.
                          Zweiter Abschnitt.
            Schmelzen und Gießen von Magnesiumlegierungen.
  §  7 Gießräume
  §  8 Lüftung
  §  9 Schmelzöfen
  § 10 Behandlung der Schmelztiegel
  § 11 Einschmelzen von Spänen
  § 12 Bekämpfung von Bränden.
                          Dritter Abschnitt.
                      Spanabhebende Bearbeitung.
  § 13 Spanabhebende Werkzeuge
  § 14 Kühlung
  § 15 Brandverhütung.
                          Vierter Abschnitt.
                              Schleifen.
  § 16 Riemenantrieb
  § 17 Naß- und Feuchtschleifen
  § 18 Trockenschleifen
  § 19 Schleifschlamm
  § 20 Reinigen der Arbeitsplätze, Feuerschutz.
                          Fünfter Abschnitt.
                    Beförderung und Aufbewahrung.
  § 21 Begriffsbestimmung
  § 22 Verpackung
  § 23 Späneaufbewahrung.

www.ris.bka.gv.at		Seite  von